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Preocupações com o aquecimento global, decorrentes do acréscimo da temperatura do planeta têm se destacado nos últimos anos. Poluentes como CO2, N2O e CH4 são campeões em relação à permanência na atmosfera devido às atividades antropogênicas, promovendo o acúmulo de gases do planeta. Materiais semicondutores são excelentes opções para aplicação na conversão fotocatalítica do CO2, visando a obtenção de produtos de valor agregado, a partir da formação de radicais gerados por exposição à radiação ultravioleta-visível. O Nb2O5, destaca-se por possuir características de um semicondutor do tipo n, bandgap próximo a 3,1 eV, elevada área de superfície e porosidade. Uma maneira promissora de aplicação em foto conversão são nanofibras cerâmicas, devido anisotropia, que favorece os fenômenos de superfície. Para a obtenção de nanofibras pode-se empregar o processo de eletrofiação, o qual permite o controle da aparência, comprimento e porosidade. Portanto, o objetivo deste trabalho foi obter nanofibras de Nb2O5 com a adição de tungstênio. As nanofibras na presença do aditivo foram avaliadas em relação à variação da concentração de tungstênio 1 a 10% (m/m) a partir do ácido tungstíco, empregando-se o método de eletrofiação seguido de tratamento térmico. No processamento por eletrofiação, foram encontrados os melhores parâmetros para concentração da matriz polimérica do polivinil álcool (PVA) e do precursor oxalato de nióbio. Em relação ao tratamento térmico, observou-se que a temperatura de 600 ºC e a taxa de tratamento térmico de (1ºC min-1) proporcionaram um controle da fase pura e a obtenção de nanofibras com diâmetros controlados. Dessa maneira, o presente trabalho possibilitou o desenvolvimento de nanofibras promissoras para que, futuramente, possam ser avaliadas como sistemas fotocatalisadores alternativos na conversão gasosa do CO2, um dos principais gases que constituem e atuam no efeito estufa.
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