Avaliação da madeira dos clones de seringueira

PB 311, PB 312, PB 350, RRIM 713 e PC 119 do cerrado brasileiro

Isabelle Mercaldi 1 ; Gustavo de Souza Moselli 2 ; Maria Alice Martins 3

1 Aluna de graduação em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Bolsista PIBIC/CNPq, Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP; isabellemercaldi@estudante.ufscar.br.

2 Aluno de graduação em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Estagiário, Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

3 Pesquisadora da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

A seringueira (Hevea brasiliensis) é uma árvore de grande importância econômica devido à produção do látex de borracha natural, que é matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos essenciais para, por exemplo, área médica e pneumática. Por outro lado, o crescente interesse por materiais sustentáveis tem impulsionado o uso de nanomateriais derivados de biomassa, como as fibras da madeira da seringueira. Estas fibras são compostas por celulose, hemicelulose e lignina, apresentam boa resistência mecânica, baixa densidade e são biodegradáveis. No Brasil, a seringueira tem forte presença devido à disponibilidade de áreas adequadas para cultivo comercial, o que favorece sua exploração sustentável. Este trabalho tem como objetivo avaliar a madeira dos clones promissores (PB 312, RRIM 713, PB 311, PB 350 e PC 119) e o controle, clone RRIM 600, registrados pela Embrapa no Ministério da Agricultura e Pecuária, visando aplicações de maior valor agregado. A madeira dos clones de seringueira provenientes do Cerrado foi caracterizada por Termogravimetria (TG/DTG), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia Óptica, Difração de Raios X (DRX) e Espectroscopia na Região do Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). De modo geral, os clones do Cerrado apresentaram propriedades térmicas e estruturais semelhantes. As fibras de madeira apresentaram em atmosfera inerte, temperatura de início de degradação em 265 °C, com o pico máximo de degradação em 345 °C, e temperatura final de degradação em 390 °C. Para a atmosfera oxidativa, a temperatura inicial de degradação foi em 235 °C, com pico máximo de degradação 325 °C, e temperatura final do processo foi cerca de 480 °C. As análises por MEV e microscopia óptica mostraram a união das fibrilas na fibra, atribuída à presença de lignina e hemicelulose que promovem a uniformidade da estrutura. Por outro lado, a análise por DRX confirmou a presença da celulose tipo I em todos os clones avaliados, com destaque para os clones PB 350, PB 311 e RRIM 600, que apresentaram os maiores índices de cristalinidade, sendo eles 39,63%, 38,86% e 37,47% respectivamente.

Apoio financeiro: Rede AgroNano, MCTI/SisNANO, CNPq, Capes.

Área: Ciências Exatas e da Terra; Engenharias.

Palavras-chave: Materiais Sustentáveis, Fibras lignocelulósicas.

Número Cadastro SisGen (se aplicável): A1C2310

Comitê de Ética (se aplicável): Não se aplica

N. do Processo PIBIC/PIBIT (se aplicável): 162010/2024-9