Desenvolvimento de sistemas lipídicos nanoestruturados a base de óleos vegetais amazônicos para a incorporação de óleos essenciais e sua aplicação no controle de fungos fitopatogênicos

Rafaela Marchi1; Vinícius Lemes de Souza Santos2; Lucca Lustri de Felipe3; Fernanda Ramalho Procópio4; Ramon Peres Brexó5; Marcos David Ferreira6

1Aluna de graduação em Bacharelado em Biotecnologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Bolsista FAPESP, Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP; rafaela.marchi@estudante.ufscar.br.

2Aluno de graduação em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.

3Aluno de graduação em Química, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Araraquara, SP.

4,5Bolsista de pós-doutorado da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

6Pesquisador da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

O contexto de mudanças climáticas somado ao uso excessivo de agroquímicos vem impactando a produção agrícola de forma negativa, afetando a qualidade e durabilidade de frutas e hortaliças. Diante desse cenário, cresce a busca por alternativas com menor impacto ambiental e que mitiguem as grandes perdas de alimentos. Os óleos essenciais (OE) apresentam-se como potenciais conservantes naturais. Entretanto, sua aplicação ainda é limitada devido à baixa estabilidade e solubilidade, de forma que sua encapsulação pode ser uma ótima alternativa para aplicá-lo, podendo aumentar seu tempo de efeito e torná-lo mais disponível para agir contra os microrganismos. Para encapsulá-lo, o uso de blends de óleos vegetais amazônicos para a formulação de nanoemulsões se apresenta como uma solução inovadora, afinal a aplicação dessas matrizes lipídicas em alimentos ainda é pouco explorada. Além disso, a associação de diferentes gorduras pode criar imperfeições na parede da partícula, gerando grande potencial encapsulante. Nesse contexto, o OE de cravo foi encapsulado em nanoemulsões contendo Ucuúba-Bacuri (UcB) e Ucuúba-Copaíba (UcC). Inicialmente, as gorduras foram caracterizadas em relação à composição lipídica e calorimetria diferencial de varredura (DSC). Para o preparo das emulsões, o método de inversão de fase foi empregado, utilizando Tween 80 como emulsificante. As nanoemulsões foram caracterizadas por meio do teste de estabilidade na proveta, microscopia óptica, análise dinâmica da luz (DLS) e potencial zeta, sendo feitas todas as análises imediatamente após o preparo e após 24 horas. A análise de comportamento térmico (DSC) revelou que a ucuúba tem um alto ponto de fusão, o que a torna excelente para ser a gordura de maior proporção para o blend, conferindo maior estabilidade ao sistema. As formulações UcB e UcC sem OE apresentaram, respectivamente, o tamanho médio de partícula por volta de 421 nm e 253 nm; e um potencial zeta próximo de -37,48 e -39,70 mV, na mesma ordem. Com a adição do OE de cravo ao sistema, as nanoemulsões permaneceram estáveis e com características semelhantes, com valores médios de partícula de 412 nm (UcB) e 245 nm (UcC) e potencial zeta de -40 mV e -38 mV, respectivamente. Tais resultados trazem boas perspectivas de aplicação das nanoemulsões, que terão seu potencial antifúngico avaliado in vitro, visando sua aplicação no revestimento de frutos, para aumentar seu tempo de prateleira e reduzir o desperdício.

Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Área: Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas.

Palavras-chave: Revestimentos comestíveis, compostos bioativos, nanotecnologia, sistemas lipídicos, extratos naturais.

N. do Processo FAPESP: 2024/16861-0