Identificação de isolados fúngicos e bacterianos para incorporação em compósitos zeolíticos advindo do lodo de ETA para aplicação na agricultura

Maria Eduarda Benetton Rodrigues Uliana1; Helena Júlia Maximino de Oliveira1; Mariana de Barros Souza3; Raquel Cardoso Machado2; Bianca Oliveira Pessa2; Cauê Ribeiro de Oliveira2

1 Departamento de Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.

2 Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio (LNNA), Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

3 Departamento de Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.

Em uma abordagem sustentável para otimizar os fertilizantes, materiais produzidos a partir do lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA) apresentam-se como uma solução promissora. Sua elevada capacidade de troca catiônica e a capacidade de reduzir as perdas de nutrientes por lixiviação no solo são um diferencial. A viabilidade da produção de zeólitas a partir do lodo de ETA ocorre graças à composição química desse resíduo que, em meio alcalino e sob condições hidrotermais, resulta em materiais com estrutura porosa. A incorporação de amido termoplástico (TPS), um polímero biodegradável, confere maior maleabilidade ao compósito, possibilitando sua moldagem em diferentes formatos e otimizando a produção de grânulos com liberação controlada de nutrientes. Além disso, a presença de ureia na formulação agrega valor nutricional como fonte de nitrogênio e exerce função plastificante. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi identificar isolados fúngicos e bacterianos com potencial para serem incorporados ao compósito fertilizante contendo amido, ureia, água e material zeolítico derivado do lodo de ETA (sodalita-K), visando aprimorar sua aplicação na agricultura. Uma formulação contendo 70% de sólidos, sendo 50g de sodalita (zeólita sintetizada utilizando lodo de ETA), 40g de amido e 12g de ureia, e 30% de água (aprox. 44g) foi desenvolvida, resultando em grânulos fertilizantes para inoculação dos microrganismos. Para investigar a toxicidade dessa formulação, um ensaio de halo de inibição foi conduzido com Trichoderma asperelloides LQC-96. Suspensões de esporos (1,0×10⁸ esporos/mL) foram plaqueadas em meio PDA (ágar batata dextrose), com grânulos do fertilizante adicionados às placas teste. Em 24 horas, observou-se um halo de inibição de 4 cm ao redor do grânulo, confirmando a toxicidade da composição do material para T. asperelloides. Considerando a maior sensibilidade do Trichoderma em contraste com a conhecida resistência de bactérias do gênero Bacillus, optou-se por avaliar o Bacillus megaterium B119. Um teste similar foi realizado com suspensões de B. megaterium (1,0×10⁸ esporos/mL) em meio TSB (Trypic Soy Broth). Após 24 horas, não houve formação de halo de inibição, e o crescimento bacteriano foi comparável entre placas controle e teste, indicando que a composição do grânulo fertilizante não é tóxica para B. megaterium. Em suma, os resultados indicam que a formulação do grânulo fertilizante demonstrou toxicidade para Trichoderma asperelloides, inibindo seu crescimento, mas não apresentou efeitos inibitórios sobre Bacillus megaterium, que demonstrou compatibilidade com a composição do material.

Apoio financeiro: FAPESP/SABESP

Área: Ciências biológicas

Palavras-chave: fertilizante, zeólita, liberação controlada, análise microbiológica.

Número Cadastro SisGen (se aplicável):

Comitê de Ética (se aplicável):

N. do Processo PIBIC/PIBIT (se aplicável):