Valorização da biomassa Amazônica para aplicação tecnológica em biomateriais

João Victor Nascimento dos Santos¹; Cristina Gomes da Silva², José Manoel Marconcini3

¹Aluno de Graduação em Engenharia de Materiais, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP. Bolsista PIBIC/CNPq, Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP; jvictornascinasci@gmail.com.

²Professora da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM.

3Pesquisador da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

A indústria madeireira da região Amazônica gera uma grande quantidade de resíduos lignocelulósicos, como serragem, os quais são frequentemente descartados de forma inadequada. Este projeto tem como objetivo o aproveitamento desses resíduos, especificamente da madeira Louro de Itaúba, para extração de celulose e produção de celulose nanofibrilada (CNF), visando a fabricação de filmes biocompósitos por fiação por sopro em solução (SBS). A extração da celulose foi realizada com solventes eutéticos profundos (DES), utilizando cloreto de colina e ácido lático, seguido de processamento mecânico em moinho Masuko para obtenção da CNF. Os filmes foram preparados com PLA como matriz polimérica e teores de CNF de 1 e 2% p/p. As amostras foram caracterizadas por FTIR, DRX, TGA/DSC, MEV, ângulo de contato e ensaio de tração. Os resultados mostraram elevada eficiência do sistema DES na remoção de lignina e hemicelulose, com índice de cristalinidade superior a 77% nas fibras branqueadas. A adição de CNF 2% ao PLA apresentou modificações mais significativas com relação ao PLA puro e PLA-CNF 1%, tanto nas propriedades térmicas e mecânicas dos filmes, como no aumento da hidrofilicidade, conforme as análises de ângulo de contato. O uso de resíduos florestais como fonte de nanocelulose representa uma alternativa sustentável, para minimizar os impactos ambientais, agregando valor a subprodutos industriais e ampliando as aplicações em embalagens, filtros e biomateriais.

Apoio financeiro: Embrapa, PIBIC/CNPq

Área: Engenharias

Palavras-chave: Biomassa, DES, PLA, celulose nanofibrilada, resíduos amazônicos

Número Cadastro SisGen (se aplicável): —

Comitê de Ética (se aplicável): —

N. do Processo PIBIC/PIBIT (se aplicável): 171551/2024-9