Efeito do uso de fertilizante vítreo no cultivo de capim Piatã na fertilidade do solo.

Alessandra Maria da Silva Orídes1; José Hermeson da Silva Soares2; Pascoal Francisco Nhamue3;

Eduardo B. Ferreira4; Ana Rita A. Nogueira5; Danilo Manzani2; Alberto C. de Campos Bernardi5*

1 Graduada em Engenharia Agronômica, UNICEP, São Carlos, SP, lessandra.maria.silva@gmail.com; bolsista CNPQ em Embrapa Pecuária Sudeste;

2Aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Química na IQSC/USP, São Carlos, SP;

3Aluno de doutorado do programa de pós-graduação de Química, UFSCar, São Carlos, SP;

4 Professor em EESC/USP, São Carlos, SP;

5 Pesquisador na Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP.

Diante dos desafios relacionados à baixa eficiência do uso de fertilizantes e à dependência de importações do Brasil, os fertilizantes vítreos (FV) surgem como uma alternativa promissora, por serem fontes de múltiplos nutrientes de liberação controlada para as plantas. Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito do uso do FV na fertilidade do solo após o cultivo do capim Piatã. O FV foi sintetizado pelo laboratório LAMIV(IQSC/USP), na forma de vidro de óxidos e carbonatos, com fusão em forno a 1200 °C por 2h e resfriamento em chapa inox a ~25°C, encapsulado em uma matriz hidrogel por meio da polimerização em solução a 60°C e centrifugado a 1400 rpm. com composição final (%):11 N; 7,0 MgO; 15,9 SiO2; 38,2 P2O5; 11,1 K2O; 14,2 CaO; 1,4 MnO; 8,5 ZnO; 0,7 MoO3; 2,9 B2O3. O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos-SP, com três tipos de solos (arenoso, médio e argiloso), três tratamentos (controle, fertilizante vítreo e sais solúveis), em vasos com 3 kg de solo e a planta teste foi a forrageira capim-Piatã (Urochloa brizantha). O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições.Os solos receberam calcário para V=70% e as doses de FV foram ajustadas para 300 mg kg-1 P2O5. O solo argiloso apresentou as seguintes características: pH (CaCl2) =5,3; P(res)= 9 mg.dm-3;K= 1,8 mmol.dm-3; Ca=24 mmol.dm-3;Mg= 8 mmol.dm-3;CTC= 54 mmol.dm-3;V=63%, argila=60,6%. O solo médio: pH

(CaCl2)=5,2;P(res)=10mg.dm-3; K=1,3mmol.dm-3; Ca=22mmol.dm-3; Mg=7mmol.dm-3; CTC=   55 mmol.dm-3;V=55%, argila=35,4% e o solo arenoso:pH(CaCl2)=4,3;P(res)=4 mg.dm-3;K=0,6 mmol.dm-3; Ca=8 mmol.dm-3;Mg=2 mmol.dm-3;CTC=50 mmol.dm-3;V=21%, argila=18,9%. Foram realizados cortes a cada 35 dias e, ao final do experimento, as raízes foram lavadas e o solo coletado para análise final. Os resultados do solo argiloso com a aplicação de FV e SS apresentou, respectivamente: pH (CaCl2) = 5,4 e 5,5;P(res) = 63,0 e 43,7 mg.dm-³;K= 1,7 e 2,2 mmol.dm-³;Ca= 35,3 e 38,0 mmol.dm-³;Mg= 21,3 e 24,5 mmol.dm-³;CTC= 81,3 e 86,4 mmol.dm-³;V= 71,5 e 74,8%; o solo médio: pH(CaCl2)= 5,4 e 5,6;P(res) =51,6 e 34,6 mg.dm-³; K = 1,4 e 1,6 mmol.dm-³; Ca=34,0 e 39,3 mmol.dm-³; Mg= 19,5 e 21,3 mmol.dm-³; CTC= 71,2 e 79,6 mmol.dm-³;V=76,9 e 78,0%; e o solo arenoso: pH(CaCl2)= 5,4 e 5,6;P(res)= 9,5 e 12,3 mg.dm-³; K= 0,8 e 0,9 mmol.dm-³; Ca= 25,3 e 30,3 mmol.dm-³;Mg= 12,3 e 12,8 mmol.dm-³; CTC= 56,1 e 57,2 mmol.dm-³; V= 68,8 e 76,6%. A análise de solo final do experimento, quando comparada à análise inicial, indicou melhorias significativas na fertilidade com a aplicação FV e SS. Os aumentos de teores de P no solo reforçam a capacidade do FV em fornecer nutrientes de forma sustentada,garantindo a produtividade vegetal e melhorando as propriedades químicas do solo a longo do cultivo.

Apoio financeiro: Finep(N.01.22.0080.00,ref1219/21),CNPq(304366/2022-6,GM/GD2020 n.157496/20210)

Área: Ciências agrárias

Palavras-chave: fertilizante de eficiência aumentada (EEF), Urochloa brizantha,