Oxidação controlada de CH4 em reator fotocatalítico em fluxo

Rafael Mendonça1; Jéssica Ariane de Oliveira2; Cauê Ribeiro3

1Aluno de graduação em Bacharel em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Bolsista PIBIC/CNPq, Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP; rafaelm@estudante.ufscar.br.

2Pós-doutorando no Departamento de Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.

3Pesquisador Sênior, Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

O metano (CH4) é um gás que ao ser produzido e liberado no meio ambiente se torna um potencializador do efeito estufa, causando inúmeros prejuízos ambientais. A produção do CH4 está atrelada a inúmeros processos naturais e antrópicos, sendo a decomposição da matéria orgânica uma das principais fontes. Na pecuária, o CH4 é liberado por fermentação entérica, quando microrganismos no rúmen de ruminantes decompõem materiais fibrosos liberando metano principalmente por eructação. Já na agricultura, o CH4 é produzido por bactérias metanogênicas durante a decomposição anaeróbica da matéria orgânica no solo, sendo posteriormente liberado para a atmosfera pela água ou pelas plantas. Nesse contexto, torna-se necessária uma alternativa tecnológica para a mitigação e o aproveitamento do CH4. Um processo promissor é a transformação fotocatalítica do CH4 em substâncias úteis para sociedade. Dessa maneira, primeiramente foram sintetizados catalisadores, à base de bismuto, devido à sua alta fotoatividade sob luz visível. Na síntese do Bi2O3, utilizou-se Bi(NO3)3, NH4VO3, HNO3 e água sob agitação constante. Posteriormente, NaOH foi gotejado lentamente até pH 12 e, então, a suspensão resultante foi deixada sob aquecimento a 60oC e agitação constante por 24 h. O BiOCl, por sua vez, foi produzido por método semelhante, substituindo-se o HNO3 por HCl. Após as sínteses, os pós obtidos dos fotocatalizadores foram dispersos em isopropanol e Nafion e, subsequentemente, depositados sobre substratos de titânio pelo método de spray coating. Por fim, a reação ocorreu em reator fotocatalítico em fluxo constante de água Milli-Q pura ou soluções aquosas contendo reagentes de sacrifício (O2, CoCl2, H2O2) para auxiliar no processo e potencializar a produção dos compostos. Metano foi purgado no meio reacional por 30 min antes do início dos ensaios fotocatalíticos e, após esse tempo, o fluxo de CH4 foi mantido constante por 4 h. Os principais produtos obtidos foram etanol, metanol, ispropanol e formaldeído compostos amplamente utilizados em vários processos químicos. Porém, a melhor resposta fotocatalítica foi obtida utilizando os eletrodos de BiOCl, que produziram em torno de 12.070 µmolg-1 de compostos orgânicos em uma solução aquosa de H2O2. Essa abordagem fotocatalítica não apenas reduz a emissão de um dos principais gases que acarretam o efeito estufa, mas também possibilita a produção sustentável de substâncias com alto valor agregado e de grande importância para a indústria química.

Agradecimentos: CNPQ 180845/2025-0

Apoio financeiro: Embrapa

Área: Química

Palavras-chave: Metano, efeito estufa, fotocatálise, pecuária, agricultura.

Número Cadastro SisGen (se aplicável): nada a declarar

Comitê de Ética (se aplicável): nada a declarar

N. do Processo PIBIC/PIBIT (se aplicável): nada a declarar