Identificação de novas matrizes poliméricas de origem vegetal associadas a nanopartículas para revestimentos comestíveis para hortaliças de fruto e de raízes

Geovana Cristina Pinto Rodrigues¹; Júlia Ferreira Henrique2; Fernanda Ramalho Procópio3; Ramon Peres Brexó4; Marcos David Ferreira5

¹Aluna de graduação em Bacharelado em Química Tecnológica, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Bolsista INCT/CNPq, Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP; geovanarodrigues@estudante.ufscar.br.

2Aluna de graduação em Licenciatura em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.

3Pós-doc da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

4Pós-doc da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

5Pesquisador da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

Um dos principais desafios enfrentados ao longo da cadeia produtiva são as perdas, que comprometem diversos fatores, inclusive a segurança alimentar e a economia. Em busca por alternativas, revestimentos comestíveis vêm sendo desenvolvidos com o intuito de retardar o metabolismo pós-colheita desses alimentos. Revestimentos a base de amido normalmente apresentam boas propriedades ópticas, mas a elevada hidrofilicidade pode limitar seu desempenho. A incorporação de aditivos naturais como lipídios e derivados de celulose podem ser uma alternativa para melhoria das suas propriedades. Essa pesquisa buscou desenvolver revestimentos comestíveis com componentes nativos: amido de mandioca e gordura de ucuúba (Ucu), associados com nanocristais de celulose (CNC). Foram produzidas quatro formulações principais: Controle 25 e Controle 30 (com concentrações de glicerol 25% e 30%, respectivamente) e outras duas contendo ambos aditivos, Gli25-Ucu15-CNC e Gli30-Ucu15-CNC. Os filmes foram sintetizados através do processo de casting.  As soluções filmogênicas foram dispostas em placas de Petri e secas a 40°C por 18 horas. Os filmes foram caracterizados por ângulo de contato, permeabilidade ao vapor de água (PVA), cor, brilho e opacidade, apresentando resultados significativos com a presença dos aditivos quando comparados aos controles. No ângulo de contato, observou-se que a adição de CNC e Ucu aumentaram a hidrofilicidade dos filmes, apresentando ângulos de contato com água de 50° e 45° para as formulações Gli25-Ucu15-CNC e Gli30-Ucu15-CNC, respectivamente. Já as formulações Controle 25 e Controle 30 apresentaram ângulos de contato superiores de 67° e 65°, respectivamente. Esses resultados são consistentes com a análise de PVA, uma vez que os filmes Gli25-Ucu15-CNC e Gli30-Ucu15-CNC mostraram uma PVA maior comparados ao Controle 25. De acordo com as propriedades ópticas, a adição dos aditivos em ambas as formulações resultou em uma pequena diferença de cor em relação aos controles, com ΔE ~10,5 e sem diferença estatísticas entre um e outro. Além disso, a incorporação do lipídio e do CNC proporcionou uma maior opacidade aos filmes, reduzindo seu brilho. Os aditivos também aumentaram a barreira à luz UV, reduzindo em 60% a transmitância de luz visível quando comparados aos controles. Os resultados demonstram que esses filmes podem ser uma alternativa interessante para a conservação de alimentos fotossensíveis.

Apoio financeiro: Embrapa

Área: Ciências Agrárias

Palavras-chave: Biodegradável; Pós-colheita; Biopolímero comestível; Preservação; Revestimentos

N. do Processo INCT/CNPq: 120406/2024-1